《机械基础2》复习与练习

《机械基础2》是江苏城市职业学院统设课程，它适用于2010级机电一体化技术专业，教学计划为4学分，72学时。课程选用由祁红志主编的《机械制造基础》（第2版）（电子工业出版社）作为教材。

《机械基础2》是机电一体化技术专业的专业群公共必修课。本课程包含金属材料及热处理的基本知识、金属材料的热加工、公差配合与技术测量、形状和位置公差及检测、表面粗糙度及检测、金属切削机床及刀具、机械加工工艺知识等方面的内容，是机电一体化专业必须掌握的一门综合性应用技术基础课程。

通过该门课程的学习要求学生掌握工程常用材料的性能、用途，冷热加工和热处理基本知识；具有机械零件几何精度和相互配合的知识；掌握金属切削原理和机械加工工艺的基本知识；了解机械加工的方法和常用机床的基本知识，为以后专业课程的学习打下基础。

本课程成绩由两部分组成：即平时成绩和书面考试成绩，其中，书面考试成绩占70% ，平时成绩占30%。期末考试由江苏城市职业学院统一出题，考试形式为闭卷，考试时间为两小时，考试要求学生自带绘图工具，考试题型为填空题、选择题、判断题、简答题、综合题等。

第一部分  复习要求

课程的有关内容主要按“了解、掌握和熟练掌握”三个层次要求，具体要求如下：

第一章 金属材料的基本知识

1、了解材料的力学性能的概念。

2、掌握金属的强度、硬度、塑性、韧性，并能够判断出金属的机械性能的优劣。

3、了解金属的晶体结构和结晶过程的特点。

4、掌握铁碳合金相图。

第二章 钢的热处理

1、了解热处理的目的。

2、了解钢在加热和冷却时的转变。

3、掌握钢的热处理工艺。

第三章 常用金属与非金属材料

1、掌握碳钢、合金钢的分类、牌号、性能和用途。

2、掌握铸铁的分类、牌号、性能和用途。

3、了解各种非金属材料的性能。

4、能对典型零件根据加工条件和成品的要求来确定毛坯的材料。

第四章 热加工与金属压力加工

1、掌握铸造的工艺特点及砂型铸造的工艺过程。

2、掌握合金的铸造性能的概念及铸件在铸造过程中产生的各种缺陷。

3、一般了解各种特种铸造方法。

4、了解金属的的锻造性能，掌握自由锻、模锻、冲压的特点及工艺。

5、掌握焊接的分类。

6、了解手工电弧焊焊接工艺和其它焊接方法的特点及应用场合。

7、掌握金属的可焊性的概念和常用金属材料的焊接特点。

第五章 机械零件材料的选择

1、了解机械零件失效的概念、形式和原因。

2、掌握零件选材的一般原则和方法。

3、熟练掌握典型零件的选材。

第六章 极限与配合基础

1、掌握互换性的概念和作用。

2、掌握极限与配合的基本术语和定义。

3、掌握极限与配合国家标准的组成与特点。

第七章 测量技术基础

1、了解测量技术的基本概念

2、掌握长度测量工具及其使用。

3、了解专用量具的使用方法。

4、掌握测量方法分类和度量指标。

第八章 形状和位置公差

1、了解形状和位置公差的基本概念。

2、掌握形位公差项目的符号与标注。

3、了解表面粗糙度的基本术语及参数。

4、熟练掌握表面粗糙度的选用和标注。

5、了解表面粗糙度的检测。

第九章 金属切削加工概论

1、掌握切削加工的基本概念。

2、了解金属的切削过程及对工件加工质量的影响。

3、熟练掌握切削刀具的材料、刀具的几何形状及角度及对工件加工质量的影响。

4、了解金属切削机床的分类及型号、机床的运动及组成。

第十章 机械加工方法和装备

1、掌握常用切削加工（车削、铣削、钻削、磨削）的工艺范围、加工特点和加工方法。

2、了解其它金属切削加工的工艺范围、加工特点和加工方法。

3、掌握各种齿形加工的方法和特点。

4、了解机床夹具的分类、组成、常见夹紧机构的形式。

第十一章 机械制造过程概述

1、掌握机械加工工艺的基本概念、基本理论。

2、掌握工件的定位、安装及基准的选择。

3、了解获得零件加工精度的方法。

第十二章 机械制造工艺规程设计

1、了解制定机械加工工艺规程的基本原则和方法、步骤。

2、熟练掌握零件的结构工艺性设计。

3、掌握工件定位基准的选择、加工方法的选择、加工阶段的划分、加工顺序的安排、工序的集中与分散。

4、了解加工余量的概念、掌握工艺尺寸链的计算。

5、了解典型零件的加工工艺。

6、掌握加工成本的核算方法，能对工艺方案的经济性进行评价

7、了解成组工艺和计算机辅助工艺设计。

第十三章 机械加工质量及其控制

1、了解机械加工精度的概念。

2、掌握在生产中影响机械加工的精度的主要因素。

第十四章 装配工艺基础

1、掌握装配的概念和产品装配工艺方法。

2、了解装配尺寸链的概念。

3、了解制订装配工艺规程的方法与步骤。

第二部分  综合练习

一、填空题

1．纯铁在加热过程中，其体心立方晶格与面心立方晶格的相互转变现象，称为  同素异构转变 。

2．一般情况下，晶粒 越细  ，金属的强度、塑性和韧性 越好 。

3．液态纯金属的 实际结晶温度 与 理论结晶温度 之差（ΔT）称为 过冷度 。

4．在铁－渗碳体相图中，有四条重要的特征线，合金冷却通过下列特征线时：

通过ECF水平线，发生 共晶 反应，C点称为 共晶点 ，生成莱氏体，其含碳量为 4.3% 。

5．根据Fe-Fe3C 相图中成分-组织-性能的规律，选材时，建筑结构和各种型钢选塑性和韧性好的 低 碳钢，各种机械零件选用强度、塑性和韧性好的  中 碳钢，各种工具要用硬度高而耐磨性好的  高  碳钢。

6．加热是热处理工艺的一个重要部分，钢在热处理后要获得所需性能，必须使钢在加热时得到全部或部分 奥氏体 组织。

7．黄铜是由铜和锌组成的合金。

8．选用零件材料时主要应考虑其 力学性能 、 工艺性能 和  经济性 （选材的三项基本原则）。

9． 合金液从浇铸温度冷却到室温要经历三个阶段： 液态收缩 、 凝固收缩  和 固态收缩 。

10．锤上模锻的模镗一般分为 制坯模膛  、 模锻模膛 和  切割模膛  。

11．焊条是作为熔化电极用的焊接材料，由 焊芯 和  药皮 两部分组成。

12．互换性是指机械产品中 同一规格 的一批零件或部件，任取其中一件，不需要作 任何挑选 、调整或辅助加工（如钳工修配），就能进行装配，并能满足机械产品使用性能要求的一种特性。

13．按互换性的程度可分为 完全互换 和 不完全互换。

14．公差与配合规定了20个公差等级，即从最高的  IT01 级至最低的  IT18 级。

15．基本偏差是距离零线 近 的极限偏差，当尺寸公差带在零线以上时，以  上偏差 为基本偏差，当尺寸公差带在零线以下时，以下偏差 作为基本偏差。

16．切削用量三要素是指切削速度、 进给量和 背吃刀量。

17．逆铣加工是指 铣刀切入工件时的切削速度方向  和 工件进给 方向相反。

18．夹具一般由 定位元件 、 夹紧装置  、 导向对刀元件 和  夹具体 四个部分组成。

19．安排切削加工顺序的原则是基面先行 、 先粗后精 、  先主后次 和 先面后孔 。

20．  工序  是组成机械加工工艺过程的基本单元。

21．总切削力可分解成  主切削力 、 进给力 和  背向力 。

22．工序组合原则包括   集中  和  分散 两种。

23．加工脆性材料宜选用 TG类硬质合金刀具，加工塑性材料宜选用YT类硬质合金刀具。

24．Φ40h6，Ra1.6的外圆面精加工，如果材料为45钢，宜采用 磨削 方法，如果材料为铝合金，宜采用 车削 方法。

25．周铣与端铣相比其适应性  高  于端铣，而生产率和加工质量  低  于端铣。

26．常见的刀具材料有 碳素工具钢 、 合金工具钢  、  高速钢  和  硬质合金四种。

27．车削刚性较差的细长轴时，车刀主偏角应选用90°为宜，主要是为了减小切削时背向力 的大小。

28．箱体类零件的精基准一般选择 一面两孔 。

29．机械零件的加工质量指标有 加工精度 和 表面质量 两大类。

30. 装配工作的基本内容包括： 清洗 、连接、校正与配作、平衡和验收试验等。

二、选择题

1．正火是将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后以什么形式冷却的一种热处理工艺（D ）。A．随炉冷却    B．在空气中冷却   C．在油中冷却   D．在水中冷却

2．钢的淬透性主要取决于（C ）。

A．含碳量       B．淬火介质     C．合金元素含量     D．工件大小

3.从金属的流动性考虑，宜选用（D ）的合金作为铸造合金。

A．共析成分或窄结晶温度范围

B．共析成分或宽结晶温度范围

C．共晶成分或宽结晶温度范围

D．共晶成分或窄结晶温度范围

4．同轴度公差属于(  B  ).

A．形状公差     B．定位公差     C．定向公差     D．跳动

5．当图样上对某表面的表面粗糙度要求标注为2.5时，表示（  C  ）的最大允许值为2.5μm。

A．Ry     B．Rz     C．Ra    D．Sm

6．刀具主偏角是在(  B  )内测量的。

A．主剖面     B．基面     C．切削平面     D．水平面

7．成形磨削和精密磨削时,应选用(  D )的砂轮。

A．细粒度     B．中等硬度     C．硬度较低     D．硬度较高

8．顺铣与逆铣相比较，其优点是（  B  ）。
A、工作台运动稳定   B、刀具磨损减轻   C、散热条件好   D、生产效率高

9．在切削平面内测量的角度有：(  C  )

A．前角和后角        B．主偏角和副偏角         C．刃倾角           D．工作角度

10．车平面主要适合于（  C  ）。

A．铸铁件上的平面        B．窄长的平面         C．轴类零件上的端平面           D．箱体类零件的平面

11．退火处理一般安排在（  A  ）。

A．毛坯制造后        B．半精加工之后      C．粗加工之后      D．磨削加工之后

12．车床主轴轴颈和轴颈面之间的垂直度要求很高，因此常采用（  C  ）方法来保证。

A．自为基准        B．基准重合         C．基准统一           D．互为基准

13．通过切削刃选定点的基面是（A  ）。

A．垂直于主运动速度方向的平面        B．与切削速度平行的平面

C．与加工表面相切的平面           D．工件在加工位置向下的投影面

14．金属切削过程中的剪切滑移区是（  A  ）。

A．第Ⅰ变形区       B．第Ⅱ变形区        C．第Ⅲ变形区          D．第Ⅳ变形区

15．刀具上能减小工件已加工表面粗糙度值的几何要素是（A   ）。

A．增大前角        B．增大刃倾角         C．减小后角           D．增大副偏角

16．一般情况下双联齿轮只能在（  C  ）上加工。

A．铣床        B．滚齿机         C．插齿机           D．刨齿机

17．精度要求高的阶梯轴，加工基准一般取（  C ）。

A．最大外圆面     B．最小外圆面     C．中心孔        D．一端外圆，一端中心孔

18．车刀刀尖高于工件旋转中心时，刀具的工作角度（A  ）。

A．前角增大，后角减小        B．前角减小，后角增大         C．前角、后角都增大        D．前角、后角都减小

19．平面磨削采用电磁吸盘安装工件，限制了工件的（A  ）个自由度。

A．3        B．4         C．5           D．6

20．工件装夹时，绝对不能采用（  D  ）。

A．完全定位        B．不完全定位         C．过定位           D．欠定位

21．大批量加工齿轮内孔的键槽常用（C  ）。

A．车削        B．插削        C．拉削          D．磨削

22．车削时，切削热最主要的散热途径是（C   ）。

A．工件      B．刀具        C．切屑           D．周围介质

23．下面对精基准论述不正确的是（B  ）。

A．精基准一般尽量选择零件设计基准        B．精基准是精加工中使用的基准        C．精基准一定是零件上的已加工表面        D．精基准是一种工艺基准

24．加工车床床身时，一般粗基准为（  A  ）。

A．导轨面        B．底面        C．侧面         D．端面

25．切削加工中以刀具旋转多刀刃切削的机床为（    ）。

A．车床        B．铣床        C．刨床          D．拉床

26．零件加工时，粗基准面一般为（A  ）。

A．工件的毛坯面        B．工件的不加工表面         C．工件的已加工表面          D．工件的待加工表面

27．下面关于划分加工阶段的原因不正确的是（  C  ）。

A．及时发现废品       B．修正上一阶段的加工误差        C．减小加工工序        D．便于合理配置工艺装备

28．车床的溜板箱是车床的（  B  ）。

A．主传动部件        B．进给传动部件     C．刀具安装装置     D．工件安装装置

29．铣削加工是目前加工平面的主要方法因为（  A  ）。

A．铣削生产率高       B．加工过程平稳       C．加工质量高     D．刀具耐用度高

30．基准不重合误差指由于（  A  ）不重合引起的。

A．定位基准和设计基准       B．定位基准和测量基准   C．定位基准和工序基准           D．定位基准和装配基准

三、判断题

1．钢中的杂质磷会使钢产生冷脆性，硫导致钢产生热脆性，所以钢种的硫、磷含量必须严格控制。（   √   ）

2．纯铜呈紫红色，常称紫铜。（  √   ）

3．自由锻造主要用于单件和小批生产，是特大型锻件唯一的生产方法。（   √   ）

4．拉深件的变形程度用拉深系数m表示，m越小，拉深变形程度越小。（  × ）

5．随含碳量的增加，碳钢的焊接性能越来越好。（ ×  ）

6．过渡配合可能有间隙，可能有过盈。因此过渡配合可能是间隙配合，也可能是过盈配合。（  ×  ）

7．用比较仪测量塞规直径是比较测量，也是直接测量。（ √  ）

8．切削运动中的进给运动其特点是速度较低消耗功率较大。（  ×   ）

9．金属的切削过程也是形成切屑和已加工表面的过程。（  √   ）

10．刀具前角的大小，可以是正值，也可以是负值，而后角不能是负值。（  √  ）

11．车刀的前角越大越锋利，切削越省力，所以刃磨时应尽量将前角磨大。（ × ）

12．工艺系统刚度较差时（如车削细长轴），刀具应选用较大的主偏角。（ √   ）

13．切削加工中所使用的刀具材料的硬度必须大于工件材料的硬度。（   √ ）

14．车槽时的背吃刀量等于所切槽的宽度。（ √  ）

15．钻头钻孔时，由于刀具的刚度问题，易产生引偏的缺陷。（ √  ）

16．钻孔是在实体材料上加工孔的唯一方法，但它只是一种粗加工。（   √  ）

17．磨齿既可对未淬硬齿面进行精加工，也可对淬硬齿面进行精加工。 （  √  ）

18．刨削加工与铣削加工相比，在任何场合下其生产率都较低。 （  ×   ）

19．拉削加工在拉刀的一次行程中完成粗---半精---精加工。（  √  ）

20. 逆铣时切削厚度的变化是由零到最大。（  √  ）

21．粗基准是粗加工时所使用的基准，精基准是精加工时所使用的基准。（  ×   ）

22．精基准只能使用一次。（  ×  ）

23．粗基准是用毛坯表面定位，在加工中可重复定位。（  ×  ）

24．对于任何一个零件的加工，均包含粗、半精、精、光整加工四个加工阶段。（  ×  ）

25．工件在夹具安装中一定要完全限制其6个不重复的自由度才能满足要求。（  ×   ）

26．采用欠定位的方式，即可简化夹具结构，又不会影响加工质量。（ ×  ）

27．单件小批生产中常采用直线直接找正的方法进行安装。（  √  ）

28．在多品种小批量生产中，一般倾向于使用工序分散的原则。（ × ）

29．加工精度指的是实际几何参数与理想几何参数相符合的程度。（  √  ）

30．零件表面的残余应力一般都会影响加工精度的稳定性。（  √  ）

四、简答题

1．什么是退火？什么是正火？它们的主要区别是什么?

答：将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后随炉缓慢冷却的热处理工艺为退火。

将钢加热到A3（亚共析钢）或ACM（过共析钢）以上（30－50）C°，保温一定时间后，在空气中缓慢冷却的热处理工艺为正火。

正火与退火主要区别：

|  | 退火 | 正火 |
| --- | --- | --- |
| 加热温度 | 各类钢的温度都不同（有A1以上及以下，有A3 以上不同温度区域） | A3（亚共析钢）或Acm（过共析钢）以上（30－50）C° |
| 冷却速度 | 慢，是随炉缓慢冷却 | 较快，是在空气中冷却 |
| 改善切削加工性 | 降低硬度 | 对低碳钢细化晶粒提高硬度 |

2．为什么淬火后的钢紧接着要进行回火处理？

答：为了消除或减小淬火的内应力；降低组织的脆性；获得工件所需的力学性能；稳定工件尺寸

3．什么是机器零件的失效？失效的类型有几种？分析零件失效的意义何在？

答：每种机器零件都有自己一定的功能，当零件由于某些原因丧失预定功能时，即发生了失效。具体表现为：（1）零件完全破坏，不能继续工作。（2）严重损伤，不能完全地继续工作。（3）虽能完全工作，但不能起到预定的作用。

根据零件破坏特点、所受载荷的类型及外在条件，零件失效形式可分为：变形失效、断裂失效和表面损伤三大类。

零件的失效，特别是那些事先没有明显征兆的失效，往往带来巨大的损失，甚至导致重大事故。因此，对零件进行失效分析，找出失效原因，并制定防止或减缓失效的措施，具有十分重要的意义。

4．什么叫刀具的前角？什么叫刀具的后角？简述前角、后角的改变对切削加工的影响。

答：在正交平面内测量的，前刀面与基面的夹角为前角，而主后刀面与切削平面的夹角为后角。前角的大小决定刀具的锋利程度，前角越大刀具越锋利。而后角大小决定了刀刃的强度，并配合前前角改变切削刃的锋利程度。后角越小刀刃强度越高，切削刃越不锋利，刀具后面与工件的磨擦越剧烈大。

5．切削热是如何产生和传出的？增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

答：在切削过程中，由于绝大部分的切削功都转变成热量，所以有大量的热产生，这些热称为切削热。切削热产生之后，由切削、工件、刀具及周围的介质传出。

增大刀具的前角，使刃口锋利，切削力减少，使切削温度降低；但前角过大，使得刀尖强度降低，刀具磨损加剧，反而使切削温度升高。

6．简述积屑瘤对于粗加工有利的一面，对于精加工不利的一面，以及减少积屑瘤的主要措施。

答：因积屑瘤的存在，刀刃的强度及实际工作前角得到增大，使切削轻快，故能提高刀具的耐用度和生产效率。这是对粗加工有利的一面；但因积屑瘤时生时灭，会导致切削力产生变化，引起振动，同时脱落的积屑瘤碎片会划伤或粘附在已加工的工件表面上，使工件表面粗糙，这是对于精加工不利的一面。减少积屑瘤的主要措施是：1）避开中速切削，精车铣采用高速，拉削、铰削、精刨采用低速；2）选用适当的切削液。

7．切削加工为什么划分加工阶段？

答：1）可以逐歩消除粗加工中由于切削热和内应力的变形，消除或减少已产生的误差，减小表面粗糙度。2）可合理使用机床设备，粗加工时余量大，切削用量大，可在功率大、刚性好、效率高而精度一般的机床上进行，充分发挥机床的潜力。精加工时在较为精密的机床上进行，即可保证加工精度，也可延长机床的使用寿命。3）便于安排热处理工序，充分发挥每一次热处理的作用，消除粗加工时产生的内应力，改变材料的力学、物理性能。4）还可以及时发现毛坯的缺陷，及时报请或修补，以免因继续盲目加工而造成工时浪费。

8．磨削加工有哪些特点？

答：磨削加工特点有：（1）切削刃不规则。（2）切削深度小，加工质量高。（3）磨削速度快，温度高。（4）适应性强。（5）砂轮具有自锐性。（6）径向磨削分离大。

- 简述切削用量三要素的含义，并定性说明选择切削用量的一般原则。

答：切削用量三要素指的是切削速度、进给量和背吃刀量。其中切削速度指的是切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度；进给量指的是刀具在进给运动方向上相对于工件的位移量；背吃刀量指通过切削刃上选定点并垂直于该点主运动方向的切削层尺寸平面中，垂直于进给方向测量的切削层尺寸。

综合考虑切削用量对切削加工的影响，选择切削用量的一般原则为优先选择大的背吃刀量，其次是进给量，然后是切削速度。

- 简述顺铣和逆铣的优缺点？

答：顺铣有利于提高刀具的耐用度、工件的表面质量以及增加工件夹紧的稳定性，但由于丝杠螺母之间的间隙容易产生窜动，造成进给量突然长大，甚至打刀。

逆铣不存在窜动现象，但不利于提高刀具的耐用度、工件的质量以及增加工件夹紧的稳定性，两者恰好相反。

11．何谓加工精度、加工误差？它们之间有何区别？

答：加工精度是指零件加工后的实际几何参数（尺寸、形状、表面相互位置）与理想几何参数的符合程度。而加工误差是指零件加工后的实际几何参数（尺寸、形状、表面相互位置）与理想几何参数的偏离程度。加工精度是从加工角度衡量加工的难易程度，而加工误差是指工件加工后对工件实际几何参数与理想几何参数的偏差。

12．装配精度与零件精度有什么关系？

答：首先零件的精度是保证装配精度的基础，特别是关键零件的加工精度对装配精度有很大影响。另一方面装配精度不取决于零件的精度，而且还取决于装配方法。有了精度合格的零件，若装配方法不当，也可能装配不出合格的机器。反之，当零件制造不高时，若采用恰当的装配方法（如选配、修配、调整等）也可装配出具有较高装配精度的产品。所以机械的装配由适当的装配方法与合理的零件精度匹配。

五、综合题

1、配合件尺寸计算，根据所列已知条件，求其它各项填入表中。

单位: mm

| 配合件 的尺寸 | 基本 尺寸D(d) | 极限尺寸 |  | 极限偏差 |  | 极限间隙（过盈） |  | 尺寸公差IT | 配合公差Tf | 公差配合图解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大Dmax (dmax) | 最小Dmin (dmin) | 上偏差ES (es) | 下偏差EI (ei) | Xmax (Ymin) | Xmin (Ymax) |  |  |  |
| H7Φ40— s6 | Φ40 | 40.025 | 40 | 0.025 | 0 | -0.002 | -0.043 | 0.025 | 0.041 |  |
|  |  | 40.043 | 40.027 | 0.043 | 0.027 |  |  | 0.016 |  |  |

- 下图为某机床的传动系统图，已知各齿轮齿数如图所示，且已知电机转速n=1440r/min，带传动效率η=0.98。求：

（1）写出系统的传动结构式；

（2）输出轴Ⅴ的转速级数；

（3）轴Ⅴ的极限转速。

．解：1）系统传动结构式为：（4分）

电机−120240η−Ⅰ−2672−Ⅱ−3448414122602854−Ⅲ−5065−(Ⅴ)−6565−208026104−2080M−−Ⅴ

（2）主轴Ⅴ的转速级数：（4分）z=4×3=12

（3）主轴的极限转速：（4分）

nmax=1440×120240×0.98×2672×4141×5065=196(r/min)

(r/min)

3.对于φ40H8f7，已查表得知IT7=25μm, IT8=39μm,基本偏差f=−25μm，试求出孔的上偏差ES、孔的下偏差EI、轴的上偏差es、轴的下偏差ei、配合的最大间隙Xmax、最小间隙Xmin。（8分）

解：孔的上偏差ES＝+0.039 mm  孔的下偏差EI＝0 mm

轴的上偏差es＝-0.025 mm   轴的下偏差ei＝-0.050 mm

最大间隙Xmax＝+0.089 mm   最小间隙Xmin＝+0.025 mm

4.配合件尺寸计算，根据所列已知条件，求其它各项填入表中。

5.有一基孔制孔轴配合，基本尺寸为Φ50mm，配合公差为0.041mm，最大过盈为-0.05mm，孔公差为0.025mm，试确定最小过盈和孔、轴的极限偏差。

解答：Tf=Ts+Th  Ts=0.041-0.025=0.016 mm  ES=+0.025 mm  EI=0 mm

Ymax=EI-es  es=0-(-0.05)=+0.05 mm  ei=es-Ts=0.05-0.016=+0.034 mm

Ymin=ES-ei=0.025-0.034=-0.009 mm

6.分析图示万能升降台铣床的主运动传动链。

要求:(1)写出该传动链的两个端件。

(2)写出传动路线表达式。

(3)计算转速级数。

(4)计算主轴当前位置转速。

解:(1)传动链的两个端件:电机和主轴

(2)传动路线表达式：

(3)计算转速级数

n=3× 3× 2=18级