第二章  钢筋和混凝土的力学性能

１．有明显流幅的典型的应力应变曲线分为哪几个阶段？相应的有哪些重要的应力值？

答：有明显流幅的典型的应力应变曲线分为：

弹性阶段：应力与应变之比为常数，应变在卸荷后能完全消失，称为弹性阶段，相应的应力称为比例极限（或弹性极限）。

屈服阶段：应变急剧增加，而应力基本不变，应力－应变曲线呈现水平段cf，钢筋产生相当大的塑性变形，此阶段称为屈服阶段。相应于屈服下限c点的应力称为屈服应力或屈服强度σs。

强化阶段：经过屈服阶段之后，钢筋内部晶粒经调整重新排列，抵抗外荷载的能力又有所提高，fd段即称为强化阶段，d点叫做钢筋的抗拉强度或极限强度(σb)。

破坏阶段：在试件的最薄弱截面出现横向收缩，截面逐渐缩小，塑性变形迅速增大，出现所谓颈缩现象，此时应力随之降低，直至e点试件断裂。

２．何谓条件屈服强度？

答：无明显流幅的钢筋通常取相应于残余应变为0.2％时的应力σ0.2作为名义屈服点，称为条件屈服强度。此类钢筋在钢筋混凝土结构中较少使用。

３．对于有明显流幅的钢筋与没有明显流幅的钢筋如何取其设计强度？

答：对于有明显流幅的钢筋(俗称软钢)，一般取屈服强度σs作为钢筋设计强度的依据。因为屈服之后，钢筋的塑性变形将急剧增加，钢筋混凝土构件将出现很大的变形和过宽的裂缝，以致不能正常使用。对于没有明显流幅的钢筋(俗称硬钢)一般取σ0.2＝0.85σb。

４．何谓屈强比？其作用是什麽？

答：屈强比是屈服强度与极限强度的比值。其作用是用来反映钢筋的强度储备，屈强比越小，强度储备就越大，钢筋的利用程度越低。

５．对于有明显流幅的钢筋与没有明显流幅的钢筋，其主要指标为哪几项？

答：对于有明显流幅的钢筋，其主要指标为屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯性能四项；对于没有明显流幅的钢筋，其主要指标为抗拉强度、伸长率和冷弯性能三项。

６．我国用于混凝土结构的钢筋主要有哪些？在钢筋混凝土结构中主要采用的热轧钢筋有何特性？其分类如何？

答：我国用于混凝土结构的钢筋主要有热轧钢筋、热处理钢筋、预应力钢丝及钢绞线四种。在钢筋混凝土结构中主要采用热轧钢筋。

热轧钢筋是低碳钢、普通低合金钢在高温下轧制而成。其应力应变曲线有明显的屈服点和流幅，断裂时有“颈缩”现象，伸长率较大。根据力学指标的高低，分为HPB235级(Ⅰ级，符号），HRB335级（Ⅱ级，符号   ）， HRB400级（Ⅲ级，符号），RRB400级（余热处理Ⅲ级，符号R ）四个种类。普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋，也可采用HPB235级和RRB400级钢筋。

７．混凝土结构对钢筋性能的要求有哪些？

答： 用于混凝土结构中的钢筋，一般应能满足下列要求：

（1）有较高的强度和适宜的屈强比。

（2）较好的塑性。

（3）具备良好的焊接性能，保证焊接强度，焊接后钢筋不产生裂纹及过大的变形。

（4）具备抗低温性能，以防钢筋低温冷脆而致破坏。

（5）与混凝土要有良好的粘结力。

8．在工程中常用的混凝土强度有哪些？

答：在工程中常用的混凝土强度有立方体抗压强度标准值fcu,k、轴心抗压强度fc和轴心抗拉强度ft等。

９．何谓立方体抗压强度标准值？混凝土强度等级应是按什麽确定的？划分为哪几个级别？何谓“尺寸效应”？

答：我国《混凝土结构设计规范》（以下简称混凝土规范）规定，立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值(fcu,k)系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试块，在28天龄期，用标准试验方法测得的具有95％保证率的抗压强度。

按照混凝土立方体抗压强度标准值的大小我国《混凝土规范》将混凝土的强度划分为十四个强度等级，即C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80。符号C代表混凝土，C后面的数字表示以Nmm2为单位的立方体抗压强度标准值。

混凝土的立方体抗压强度和试块的尺寸有关，立方体尺寸越小，测得的混凝土抗压强度越高，这种现象称为“尺寸效应”。因此，《混凝土规范》规定，当用边长为200mm和l00mm的立方体试块时，所得强度数值要分别乘以强度换算系数1.05和0.95加以校正

10．棱柱体的轴心抗压强度作用如何？

答：棱柱体的轴心抗压强度fc更好地反映混凝土的实际抗压能力,其数值要小于立方体抗压强度。

11．《混凝土结构规范》如何规定混凝土强度等级的选取？

答：《混凝土结构规范》规定：

钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C15；当采用HRB335级钢筋时，混凝土强度等级不宜低于C20；当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件，混凝土强度等级不得低于C20，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30；当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时，混凝土强度等级不宜低于C40。

12．混凝土的变形可分为哪两类？

答：混凝土的变形可分为两类：一类是在荷载作用下的受力变形，如短期加荷及荷载长期作用下的变形。另一类与受力无关，如混凝土收缩以及由于温度变化所产生的变形等。

13．什麽是混凝土的徐变？混凝土的徐变对钢筋与混凝土有何影响？影响混凝土徐变的因素有哪些？

答：在荷载的长期作用下，混凝土的变形随时间而增长的现象称为徐变。

混凝土的徐变，会使钢筋与混凝土间产生应力重分布、挠度增加；对于偏压构件会使附加偏心距加大而导致强度降低；对于预应力构件，会产生预应力损失等不利影响。但徐变也会缓和应力集中现象、降低温度应力、减少支座不均匀沉降引起的结构内力，延续收缩裂缝在受拉构件中的出现，这些又是对结构的有利方面。

影响徐变的因素很多，受力大小，外部环境、内在因素等都有关系。

试验表明，长期荷载作用应力的大小是影响徐变的一个主要因素。荷载持续作用的时间愈长，徐变也愈大。混凝土龄期愈短，徐变越大。

混凝土的制作、养护都对徐变有影响。养护环境湿度愈大、温度愈高，徐变就愈小，因此加强混凝土的养护是减少徐变的有效措施。

水灰比愈大，徐变愈大；水泥品种不同对徐变也有影响，用普通硅酸盐水泥制成的混凝土，其徐变要较火山灰质水泥或矿碴水泥制成的大；骨料的力学性质也影响徐变变形，骨料愈坚硬、弹性模量愈大，以及骨料所占体积比愈大，徐变就愈小。

14．一般而言，钢筋与混凝土的粘结锚固作用所包含的内容有哪些？

答：一般而言，钢筋与混凝土的粘结锚固作用所包含的内容有：

（1）混凝土凝结时，水泥胶的化学作用，使钢筋和混凝土在接触面上产生的胶结力；（2）由于混凝土凝结时收缩，握裹住钢筋，在发生相互滑动时产生的摩阻力；

（3）钢筋表面粗糙不平或变形钢筋凸起的肋纹与混凝土的咬合力。

15．影响钢筋与混凝土粘结强度的因素有哪些？

答：影响钢筋与混凝土粘结强度的因素：

(1)混凝土的质量：混凝土的质量对粘结力和锚固的影响很大。水泥性能好、骨料强度高、配比得当、振捣密实、养护良好的混凝土对粘结力和锚固非常有利。

(2)钢筋的形式：由于使用变形钢筋比使用光圆钢筋对粘结力要有利得多，所以变形钢筋的末端一般无需做成弯钩，光圆钢筋的末端则一般需做成弯钩以增加粘结强度。

变形钢筋纹型不同以及直径较大对粘结力的影响  钢筋纹型对粘结强度有所影响，月牙纹比螺旋纹钢筋的粘结强度降低约5～15％，所以月牙纹钢筋的锚固长度就略需加长。

另外，变形钢筋的肋高随着钢筋直径d的加大而相对变矮，影响粘结力下降，所以当钢筋直径d>25mm后，锚固长度应予修正。

(3)钢筋保护层厚度：为了保证粘结锚固性能可靠，应取保护层厚度≥钢筋的直径，以防止发生劈裂裂缝，因为沿纵向钢筋的劈裂裂缝对受力和耐久性都极为不利。试验表明，粘结强度随混凝土保护层增厚而提高，当c≥5d后，锚固长度的取值可以减少。

(4)横向钢筋对粘结力的影响：横向钢筋可以延缓内裂缝和劈裂裂缝的发展，提高粘结强度。设置箍筋可将纵向钢筋的抗滑移能力提高25％，使用焊接骨架或焊接网则提高得更多。所以在直径较大钢筋的锚固区和搭接区，以及一排钢筋根数较多时，都应设置附加钢筋，以加强锚固或防止混凝土保护层劈裂剥落。

(5)钢筋锚固区有横向压力时对粘结力的影响  混凝土横向变形受到约束，摩阻力增大，有利于粘结强度，故而在简支梁的支座处，可以相应减少钢筋在支座中的锚固长度。

(6)反复荷载对粘结力的影响  结构和构件承受反复荷载对粘结力不利。反复荷载所产生的应力愈大、重复的次数愈多，则粘结力遭受的损害愈严重。