复习指导     钢结构

1．什么是钢结构？

答：钢结构是由钢构件经焊接、螺栓或铆钉连接而成的结构。

2．简述钢结构的特点？

答：钢结构的特点：

（1）钢材强度高、质量轻。钢与混凝土、木材相比，虽然密度较大，但其屈服点较之混凝土和木材要高得多，其密度与屈服点的比值相对较低。在承载力相同的条件下，钢结构与钢筋混凝土结构、木结构相比，钢构件自重较小。因此钢结构能承受更大的荷载，跨越更大的跨度。

（2）钢结构安全可靠。钢材质地均匀、接近于各向同性体，弹性模量大，有良好的塑性和韧性。塑性好，则变形大，结构在一般工作条件下不会因超载而突然断裂；韧性好，则吸收能量的能力强，使钢结构具有优越的动力荷载适应性。钢结构为理想的弹塑性体，完全符合目前所采用的计算方法和基本假定。因此，钢结构计算准确性好，可靠性高。

（3）钢结构工业化程度高。尽管制造钢结构需要复杂的机械设备和严格的工艺要求，但与其他建筑结构比较，钢结构的工业化程度最高，其构件由专业化工厂制造，质量可靠，精确度高，构件在现场进行拼装或焊接，速度很快，使施工周期缩短。

（4）钢结构密封性好。不论采用焊接、铆接或螺栓连接，钢结构都可以做到密封不渗漏。一些要求气密性和水密性好的高压容器等板壳结构都适宜采用钢结构。

（5）钢结构具有一定的耐热性。温度在100℃以内，钢材的性质变化很小，温度达到150℃须用隔热层保护，温度达到300℃以后，强度逐渐下降，达到450℃～650℃时，强度降为零，丧失承载能力。因此，对于重要结构必须采取防火措施。

（6）易于锈蚀。钢结构的最大缺点是易于锈蚀。在没有侵蚀性介质的一般厂房中，钢构件一般都要仔细除锈、刷防锈涂料，以后隔一定时间又要重新刷防锈涂料。

3．简述钢结构的应用。

答：钢结构的应用：

（1）厂房结构。用于重型车间的承重骨架，例如冶金工厂的平炉车间、初轧车间等；重型机器厂的铸钢车间、水压机车间、锻压车间等。

（2）大跨结构。用于火车站、大会堂、体育馆、展览馆、影剧院等，其结构体系要采用框架结构、网架结构、悬索结构以及预应力钢结构等。

（3）多层工业建筑结构。用于炼油工业中的多层多跨框架。

（4）高层结构。当层数在30层以上时，国外多采用钢结构，我国已建成的高层钢结构大多在40层以上，上海浦东的金茂大厦高度为420.5m，为我国第一高楼。

（5）塔桅结构。用于高度较大的无线电桅杆、广播电视塔、高压输电线路塔、火箭发射塔、石油钻井塔等。

（6）板壳结构。用于要求密封的容器，如大型储液库、煤气库等。

（7）可拆卸结构。用于临时用房和经常性移动的结构。如临时展览馆、建筑工地井架、塔式起重机、钢脚手架等。

4．钢材的机械性能主要有哪些？

答：钢材的机械性能主要指屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能及冲击韧性等。

（1）屈服强度（屈服点）：是衡量结构的承载能力和确定强度设计值的重要指标。钢材的应力到达屈服强度后，应变急剧增长，使结构的变形也迅速增加以至不能正常使用。所以钢材的强度设计值一般都取用屈服强度。

（2）抗拉强度：是钢材应力应变图中的最大应力值，是破坏前能够承受的最大应力，是衡量钢材抵抗拉断的性能指标。屈强比是钢材强度储备的系数。屈强比越低，安全储备越大，屈强比越高，安全储备越小。

（3）伸长率：是试件被拉断时的最大应变值，是衡量钢材塑性性能的指标。塑性是指在外力作用下产生永久变形时抵抗断裂的能力。

屈服强度、抗拉强度和伸长率可通过钢材的拉伸试验测定。

（4）冷弯性能：是钢材经过冷弯180°后外侧表面抵抗裂纹产生的能力。以不出现裂纹为合格，也是表示钢材塑性性能的指标。同时通过冷弯，可以检验钢材颗粒组织、结晶情况和非金属夹杂物分布等缺陷，在一定程度上也是鉴定焊接性能的一个指标。冷弯性能用冷弯试验来检验。

（5）冲击韧性：是表示在动力荷载作用下，抵抗脆性破坏的能力。是衡量钢材抵抗动力荷载能力的指标。用冲击韧性值AKV或CV表示。（试件刻槽处单位面积所消耗的功）

根据GB700-88，冲击试件改用V型缺口试件，冲击韧性指标直接用冲击功表示，单位为J（焦耳）。

5．钢材在各种荷载作用下会发生哪两种破坏形式？其特点如何？

答：钢材在各种荷载作用下会发生两种性质完全不同的破坏形式，即塑性破坏和脆性破坏。

塑性破坏是由于构件的应力达到材料的极限强度而产生的，破坏断口呈纤维状，色泽发暗，破坏前有较大的塑性变形和明显的颈缩现象，且变形持续时间长，容易及时发现并采取有效补救措施，通常不会引起严重后果。

脆性破坏是在塑性变形很小或基本没有塑性变形的情况下突然发生的，破坏时构件的计算应力可能小于钢材的屈服点，断裂从应力集中处开始，破坏的断口平齐并呈有光泽的晶粒状。

6．影响钢材力学性能的各种因素有哪些？

答：影响钢材力学性能的各种因素：化学成分，冶炼、浇注及轧制，钢材硬化，温度影响，构造缺陷等。

7．简述化学成分对钢材力学性能的影响？

答：化学成分对钢材力学性能的影响：

（1）碳是形成钢材强度的主要成份。碳的含量提高，则钢材强度提高，但同时钢材的塑性、韧性、冷弯性能、可焊性及抗锈蚀能力下降。钢结构用钢的含碳量一般不大于0.22％，焊接结构为了有良好的可焊性，含碳量应不大于0.2％。

（2）锰是有益元素，它能显著地提高钢材的强度而不过多地降低塑性和冲击韧性。锰有脱氧作用，是弱脱氧剂，能消除硫、氧对钢材的热脆影响，改善钢的冷脆倾向。但锰可使钢材的可焊性降低，故应限制其含量。在普通碳素钢中锰的含量为0.3％～0.8％，在低合金钢中它是合金元素，其含量为1.2％～1.6％。

（3）硅是有益元素，是一种强脱氧剂。硅能使钢材粒度变细，控制适量时可提高强度而不显著影响塑性、韧性、冷弯性能及可焊性。硅的含量在普通碳素钢中为0.12％～0.3％，低合金钢中为0.2％～0.6％，过量则会降低塑性、韧性、可焊性及抗锈蚀性。

（4）钒是有益元素，是添加的合金成份。能提高钢的强度和抗锈蚀能力而不显著降低塑性。

（5）硫是有害元素，能生成易于熔化的硫化铁，当热加工和焊接使温度达800～1000℃时，可能出现裂纹，称之为热脆。硫还能降低钢的冲击韧性，同时影响疲劳性能与抗锈蚀性能。因此，钢材中硫含量不超过0.05％，焊接结构钢材中硫含量不超过0.045％。

（6）磷是有害元素也是能利用的合金元素。它在低温下使钢变脆，这种现象称为冷脆。在高温时也能使钢减少塑性，但磷能提高钢的强度和抗锈蚀能力，其含量限制在0.045％以内。

（7）氧和氮是有害元素，在金属熔化的状态下可以从空气中进入。氧能使钢热脆，其作用比硫剧烈，故其含量不超过0.05％。氮能使钢冷脆，与磷相似，故其含量不超过0.008％。

8．钢材硬化有哪两种？

答：钢材硬化有时效硬化和冷作硬化两种。

时效硬化是指钢材随时间的增长，钢材强度(屈服点和抗拉强度)提高，塑性降低、特别是冲击韧性大大降低的现象。时效硬化的过程一般很长。

冷作硬化是指当钢材冷加工(剪、冲、拉弯等)超过其弹性极限卸载后，出现残余塑性变形，再次加载时弹性极限(或屈服点)提高的现象。冷作硬化降低了钢材的塑性和冲击韧性，增加了出现脆性破坏的可能性。

9．什么是钢材的应力集中？应力集中对钢构件有何影响？

答：在钢结构的构件中不可避免地存在着孔洞、槽口、凹角、裂纹、厚度变化、形状变化、内部缺陷等，这些统称为构造缺陷。由于构造缺陷，钢材中的应力不再保持均匀分布而是在构造缺陷区域的某些点产生局部高峰应力，而在其他一些点则应力降低，这种现象叫做应力集中。

应力集中是造成钢构件脆性破坏的主要原因之一。

10．对承重结构的钢材宜采用哪几种？

答：钢结构设计规范（GB50017-2003）对承重结构的钢材宜采用Q235钢（3号钢）、Q345钢(16Mn钢)、Q390钢（15MnV钢）和新品种Q420钢（15MnVN）四种。Q表示屈服强度中屈字汉语拼音的字首，其后数字表示屈服强度。

Q235为碳素结构钢，Q345、Q390、Q420为低合金钢。

11．什么情况的承重结构和构件不应选用Q235沸腾钢？

答：下列情况的承重结构和构件不应选用Q235沸腾钢：

（1）焊接结构

直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构。

工作温度低于-20℃时的直接承受动力荷载或振动荷载但可不验算疲劳的结构以及承受静力荷载的受弯及受拉的重要承重结构。

工作温度等于或低于-30℃的所有承重结构。

（2）非焊接结构

工作温度等于或低于-20℃的直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构。

12．钢结构中常用的基本元件是钢板及型钢，有哪几种型式？

答：钢结构中常用的基本元件是钢板及型钢，有：

（1）钢板，有薄钢板（0.35~4mm）、厚钢板（4.5~60mm）及特厚钢板（＞60mm）。

（2）型钢，等边（等肢）角钢；不等边（不等肢）角钢；工字钢；槽钢。

（3）H型钢和T型钢，H型钢分宽翼缘（HW）、中翼缘（HM）、窄翼缘（HN）和H型钢柱（HP）四类。

（4）钢管，钢管有轧制无缝钢管及冷弯成型的高频焊接钢管，对圆形钢管型号表示为φ外径×厚度。

（5）冷弯薄壁型钢，薄壁型钢一般用2~6mm厚的薄钢板经冷弯或模压而成。

13．承重结构的钢材应具有哪些合格保证？

答：承重结构的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、伸长率和有害元素硫、磷含量的合格保证（建筑钢的含硫量一般不超过0.05%，含磷量一般不超0.045%），对焊接结构尚应具有碳含量（控制在0.12%~0.2%之间）的合格保证，钢材中含碳量增加，可焊性降低，易发生低温脆断。

焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构（非焊接的重要结构如吊车梁、吊车桁架、有振动设备或有大吨位吊车厂房的屋架、托架、大跨度重型桁架等）以及需要弯曲成型的构件等，都要求具有冷弯试验的合格保证。