第十一章 砌体结构

1. 什么是砌体结构？按照块材材料分，砌体可分为哪几种？

答：由不同尺寸和形状的块材按一定的方式排列，用砂浆砌筑成的结构称砌体结构。

按照块材材料分，砌体可分为：砖砌体、砌块砌体和石砌体。

2. 砖砌体可分为哪几种？

答：砖砌体包括：烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌筑成的无筋砖砌体和配筋砖砌体。

当砖砌体的截面尺寸受到限制时，为了提高砌体的抗压强度，可在砌体内配置一定数量的钢筋或增加部分钢筋混凝土，称配筋砖砌体。配筋砖砌体有网状配筋砖砌体和组合砖砌体两种。

组合砖砌体有两种：一种是砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组成的组合砖砌体，另一种是砖砌体和钢筋混凝土构造柱组成的组合墙。

3. 砌块砌体有哪几种？

答：砌块砌体有：普通混凝土小型空心砌块砌体和轻集料混凝土小型空心砌块砌体。

每一种砌体又分为无筋砌体和配筋砌体，砌体内又有灌孔砌体和不灌孔砌体之分。灌孔砌体是砌块用砌筑砂浆组砌后，砌块内的孔洞用灌孔混凝土灌实；不灌孔砌体就是砌块用砂浆组砌后的砌体。

4. 石砌体有哪几种类型？

答：石砌体有以下三种类型：

（1）料石砌体，由于料石加工困难，只有在少数拥有熟练石工的地区有条件采用料石砌体建筑，但墙体自重较大、导热系数高、外墙厚度大；

（2）毛石砌体，在产石的山区和邻近地区，主要用于基础工程，用毛石砌体建造的房屋可达五层；

（3）毛石混凝土砌体，该砌体是在模板内连续浇筑混凝土，并在混凝土内投放形状不规则的毛石而成，毛石混凝土砌体一般用于地下结构和基础。

5. 为什么砌体的抗压强度比砖的抗压强度低？

答：砌体中的砖，上下有水平灰缝，两侧有竖向灰缝。由于砖与上下层的砂浆不饱满，即砖的上下两个面不是均匀受压，砖在砌体中实际上处于受弯、受剪和局部受压的复杂应力状态，因此砌体的抗压强度比砖的抗压强度低。

6. 影响砖砌体抗压强度的因素有哪些？

答：影响砖砌体抗压强度的因素：

（1）块材的强度等级和厚度

块材的强度等级是影响砌体抗压强度的主要因素。提高砖的抗剪、抗弯强度可明显提高砌体的抗压强度。砖的厚度增加，提高了砖的抗弯和抗剪强度，因而提高砌体的抗压强度。

（2）砂浆的物理、力学性能

砂浆强度等级提高，砖和砂浆的横向变形差异减小，砌体抗压强度随之提高。

和易性好的砂浆，使灰缝饱满、均匀，降低砌体内砖的弯、剪应力，提高砌体强度。保水性好的砂浆容易铺砌，有利于砂浆的硬化，提高砂浆与砖的黏结力，提高砌体强度。砌体用纯水泥砂浆砌筑时，砌体抗压强度较混合砂浆约降低5％～15％。

（3）砌筑质量

砌筑质量主要是指灰缝质量，包括灰缝的均匀性、饱满度和厚度。《砌体工程施工质量验收规范》中规定，水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80％。水平灰缝的厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

7.简述无筋砌体受压构件的计算公式。

答：无筋砌体受压构件，无论是轴压、偏压，还是短柱、长柱，在工程设计中，其承载力均可按下式进行计算：

N≤γa⋅ϕ⋅f⋅A                             (8—1)

式中    N——轴向力设计值；

ϕ——高厚比β和轴向力的偏心距e对受压构件承载力的影响系数，可按表8-5～8-7的规定采用；

f——砌体的抗压强度设计值，按附表9采用；

A——截面面积，对各类砌体均按毛截面计算;对带壁柱墙，其翼缘宽度按砌体结构规范相应规定采用；

γa——抗压强度调整系数，按表8－1查用。

8. 什么是构件高厚比？简述高厚比的计算公式。

答：构件高厚比β是指构件的计算高度H0与其相应的边长h的比值，按下式计算：

对矩形截面：  β=γβH0h              (8—2)

对T形截面：   β=γβH0hT              (8—3)

式中  γβ——不同砌体材料的高厚比修正系数，按表8-3采用，主要考虑不同类型砌体受压性能的差异；

H0——受压构件的计算高度，按表8—4确定；

h——矩形截面轴向力偏心方向的边长，当轴心受压时为截面较小边长；

hT——T形截面的折算厚度，hT=3.5i

i——截面回转半径，i=IA，I为截面惯性矩，A为截面面积。

9.什么是砌体局部受压？砌体局部受压可能出现哪三种破坏形态？

答：在砌体的部分面积上承受压力的状态称砌体局部受压。

砌体局部受压可能出现以下三种破坏形态：

图9  砌体局部受压的破坏形态(a)局部压力下砖砌体应力分布；(b)先裂后坏情况；(c)一裂就坏情况；(d)未裂先坏(局部压碎)情况。

（1）纵向裂缝发展而破坏：A0为砌体截面面积，Al为局部受压面积。当A0Al不大时，在局部压力作用下，第一批纵向裂缝发生在1～2皮砖以下的砌体内，见图(b)，随着荷载的增加出现多条纵向裂缝，向上向下发展，破坏时形成一条主裂缝。

（2）劈裂破坏：当A0Al较大时，随着压力到一定数值，砌体沿纵向发生突然的脆性劈裂破坏。破坏时，纵向裂缝往往仅有一条，见图(c)，而且开裂荷载几乎等于破坏荷载，破坏突然而无先兆。

（3）局压面积下砌体表面压碎破坏：当砌体强度较低或局压面积Al很小时，在荷载作用下，局压面积下压应力很大，破坏时构件侧面无纵向裂缝，而是由Al面积内的砌体压碎而引起砌体破坏，见图(d)。

10. 什么是砌体局部均匀受压得“套箍强化”作用？砌体局部抗压强度提高系数与什么有关？

答：砌体在局部面积上施加压力时，砌体上作用的局部压力沿着一定的扩散线进行扩散。由于砌体局部受压区的横向变形受到周围未直接承受压力部分的约束，使局部受压砌体处在双向或三向受压状态，其局部抗压强度比一般情况下的抗压强度有较大的提高，即“套箍强化”作用。

砌体局部抗压强度提高系数γ主要与A0Al的比值有关。Al——局部受压面积；A0——影响砌体局部抗压强度的计算面积。

11. 什么是梁端与砌体接触的有效支承长度？梁端有效支承长度与什么因素有关？

答：当梁直接支承在砌体上时,梁端伸入砌体的实际支承长度为a。由于梁的弯曲和支承处砌体的压缩变形，梁端将与砌体脱开。因此，梁端与砌体接触的有效支承长度为a0，而不是实际长度a。

梁端有效支承长度a0与梁的截面高度(hc)和砌体的抗压强度设计值(f)有关。

12. 上部荷载对梁端下受压砌体的影响与什么因素有关？

答：上部荷载对梁端下受压砌体的影响与A0Al的比值有关，当A0Al>3时，不考虑上部荷载的影响。

13. 梁端支承处刚性垫块应符合哪些构造规定？

答：梁端支承处刚性垫块应符合下列构造规定：

(1)刚性垫块的高度不宜小于180mm，自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb；

(2)带壁柱墙的壁柱设刚性垫块时，其计算面积应取壁柱范围内的面积，而不应计算翼缘部分，同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm；

(3)当现浇垫块与梁端整体浇筑时，垫块可在梁高范围内设置。

14. 配筋砌体构件分为哪四类？

答：根据《砌体结构设计规范》(GB 5003—2001)，配筋砌体构件分为四类：

（1）网状配筋砖砌体构件；

（2）组合砖砌体构件；

（3）砖砌体与钢筋混凝土构造柱组成的组合砖墙；

（4）配筋砌块砌体构件。

15. 配筋砌体与无筋砌体相比有何特点？什么情况不宜采用网状配筋砖砌体构件

答：配筋砌体与无筋砌体相比，不仅可以提高砌体的承载力，而且可以提高构件的延性。

偏心距应在截面核心范围内，对于矩形截面eh>0.17时或偏心距虽未超过截面核心范围，但构件的高厚比β>16时，均不宜采用网状配筋砖砌体构件。

16. 网状配筋的砖砌体构件应符合哪些构造要求？

答：对于网状配筋的砖砌体构件，应符合下列的构造要求：

（1）网状配筋砖砌体构件的体积配筋率过小时，砌体抗压强度提高有限；过大时，钢筋强度不能充分利用。因此体积配筋率应符合0.1%≤ρ≤1%。

（2）灰缝内的钢筋网直径较细，网片易于锈蚀，直径较粗使灰缝加厚，对砌体受力不利。因此，采用网状钢筋，直径宜采用3～4mm；采用连弯钢筋网，直径不宜大于8mm。

（3）钢筋网中钢筋的间距过大时，钢筋网的横向约束作用较小，间距过小时，灰缝中的砂浆不易密实。因此，钢筋网的间距应符合30≤a≤120。钢筋网的竖向间距Sn不应大于五皮砖或400mm。

（4）网状配筋砖砌体所有的砂浆强度不应低于M7.5，以保证砂浆与钢筋有较好的粘结均匀，也利于防止钢筋的锈蚀。钢筋网应放在灰缝的中间，灰缝的厚度应保证钢筋上下各有2mm厚的砂浆层。

17. 多层砌体房屋承重墙布置有哪几几种方案？各有何适用？

答：多层砌体房屋承重墙布置有下列几种方案：横墙承重体系、纵墙承重体系和纵、横墙承重体系。

（1）横墙承重体系：一般住宅、宿舍和办公楼中，房间的开间在3～6m时，横墙数量多，楼板支撑在横墙上，横墙是主要的承重墙。

（2）纵墙承重体系：在中小型工业厂房、学校教学楼、食堂等建筑中，要求房间有较大的空间，因此横墙相对减少，在楼(屋)盖中需用进深梁和短向预制板，进深梁两端支承在内、外纵墙上，或者用长向板直接承在纵墙上形成了纵墙承重体系。

（3）纵、横墙承重体系：目前，很多砌块砌体多层住宅，由于砌块墙体内设置了一定数量的芯柱，为了使上下层芯柱在楼板处便于贯通，采用现浇楼板将竖向荷载双向传递到纵横墙上，形成纵、横墙承重体系。

18. 多层砌体房屋承重墙布置各种方案竖向荷载的主要传递路线及特点如何？

答：竖向荷载的主要传递路线及特点：

（1）横墙承重体系

竖向荷载的主要传递路线是：屋面(或楼面)荷载 →预制板→横墙→基础→地基。

横墙承重体系的特点是：横墙间距小，纵、横墙有拉结，所以房屋的整体性好，空间刚度也大，对抵抗风荷载、水平地震作用以及地基不均匀变形比较有利。横墙承重体系，纵墙主要起维护、隔断和将横墙连成整体的作用。因此，有利于在纵墙上开设门、窗洞的位置和大小。

（2）纵墙承重体系

竖向荷载的主要传递路线是:

Error: Reference source not found纵墙承重体系的特点是：

(1)纵墙是主要的承重墙。横墙虽然也承受荷载，但主要是满足房间的使用要求、空间刚度和整体性布置。

(2)由于纵墙上承受的荷载较大，所以设置在纵墙上的门窗大小和位置受到一定的限制。

(3)由于横墙较少，房屋的横向刚度较差，而纵墙上开了很多洞口，因此纵墙承重房屋抵抗地基不均匀变形的能力也较差。

(4)对纵墙承重体系房屋，墙体材料用量减少，但屋(楼)盖材料用量增加，房屋的层高也略有增加。

（3）纵、横墙承重体系

竖向荷载的传递路线是：

Error: Reference source not found

纵、横墙承重体系的特点是：

(1)横墙的间距可以加大，房间的使用空间较横墙承重体系增加。但横墙间距受现浇板的跨度和墙体截面的限制不  宜太大。

(2)纵、横墙承受的荷载比较均匀，常常可以简化基础的类型，便于施工。

(3)纵、横两个方向的空间刚度均比较好。

19. 按房屋的空间刚度大小，房屋的静力计算可分为哪三种方案？

答：按房屋的空间刚度大小，房屋的静力计算可分为三种方案：

（1）弹性方案：当横墙间距很大，房屋空间刚度很小时，结构空间工作性能很差。在水平荷载作用下，房屋结构近似于平面受力状态。

（2）刚性方案：当横墙间距很小，房屋空间刚度很大时，结构的空间工作性能很好。在水平荷载作用下，屋面结构可看成外纵墙的不动铰支座。

（3）刚弹性方案：当横墙间距在一定范围内，房屋的空间刚度介于弹性方案与刚性方案之间，结构具有一定的空间工作性能。在水平荷载作用下，屋盖对墙顶水平位移有一定约束，可看作墙的弹性支座。这时，在各种荷载作用下，墙内力以屋盖与墙为铰接，考虑空间工作的平面排架计算同一般排架，但需引入空间性能影响系数η。

20. 为便于应用，规范如何确定静力计算方案？

答：为便于应用，规范将房屋按屋盖或楼盖的平面刚度分为三种类型，并按房屋横墙间距s确定静力计算方案。

21. 作为刚性和刚弹性方案的横墙，为了保证屋盖水平梁的支座位移不致过大，横墙应符合哪些要求？

答：作为刚性和刚弹性方案的横墙，为了保证屋盖水平梁的支座位移不致过大，横墙应符合下列要求，以保证其平面刚度：

图23单层房屋计算简图

(1)横墙中开洞口时，洞口的水平截面积不应超过横墙截面积的50％；

(2)横墙的厚度不宜小于180mm；

(3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度，多层房屋的横墙长度，不宜小于H2 (H为横墙总高度)。

22. 刚性方案单层房屋承重纵墙的计算单元和计算简图如何选取？作用在纵墙上的荷载有哪些？

答：刚性方案单层房屋承重纵墙的静力计算：

（1）计算单元

计算单层房屋承重纵墙时，对有门窗洞口的外纵墙，可取一个开间的墙体作为计算单元；无门窗洞口的纵墙，可取1m长的墙体作为计算单元。

（2）计算简图

单层房屋在竖向和水平荷载作用下，可将墙上端屋盖处视作不动铰支座，下端嵌固于基础顶面的竖向构件，计算简图如图23所示。作用在纵墙上的荷载有：

(1)屋面荷载：包括屋盖自重、屋面活荷载(或雪荷载)，这些荷载以集中力Nl形式，通过屋架或屋面梁作用于墙体顶端。轴向力Nl作用点到墙内边取0.4a0，a0为有效支承长度。计算简图上作用有轴向力Nl和弯矩 M=Nle。

(2)风荷载(对不考虑抗震设防结构)：包括作用于墙面上和屋面上的风荷载。屋面上的风载简化为作用于墙顶的集中力，刚性方案的集中力通过屋盖直接传至横墙，再由横墙传给基础，最后传至地基，对纵墙不产生内力。墙面风荷载为均布荷载。迎风面为压力，背风面为吸力。

(3)墙体自重：按砌体自重(包括内外粉刷和门窗自重)进行计算，作用于墙体轴线上。

23. 刚性方案多层房屋承重纵墙的计算单元和计算简图如何选取？

答：刚性方案多层房屋承重纵墙的静力计算：

（1）计算单元

通常选择建筑中荷载较大、截面较弱的部位，截取一个开间宽度的墙体作为计算单元。 （2）计算简图

1)竖向荷载

在竖向荷载作用下，多层房屋的墙体如同一竖向连续梁，连续梁以各层楼盖和基础为支点。

简化计算，假定墙体在楼盖处为铰接。在基础顶面，由于轴向力较大，弯矩相对较小，因此，墙体在基础顶面也可假定为铰接(见图24)。

Error: Reference source not found

(d)

简化后，每层楼盖传下的轴向力Nl，只对本层墙体产生弯矩，上面各层传下来的竖向荷载Nu认为是通过上一层墙体截面中心线传来的集中力(不产生弯矩)；本层楼(屋)盖梁端支承压力Nl到墙内边的距离取为0.4a0，见图8－19(d)。

2)风荷载

当刚性方案多层砌体房屋的外墙符合下列要求时，静力计算可不考虑风荷载的影响：洞口水平截面面积不超过全截面面积的2／3；层高和总高不超过表8－11的规定；屋面自重不小于0.8kNm2。

表8—11外墙不考虑风荷载影响时的最大高度

| 基本风压值(kNm2) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层高（m） | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 总高（m） | 28 | 24 | 18 | 18 |

注：对于多层砌块房屋190mm厚的外墙，当层高不大于2.8m，总高不大于19.6m，基本风压不大于O.7kNm2时可不考虑风荷载的影响。

25. 刚性方案多层房屋承重纵墙的控制截面与内力组合如何？

答：（1）控制截面 (不考虑风荷载时)

多层房屋外墙每一层墙体各截面的轴力和弯矩都是变化的，轴力是上小下大，弯矩是上大下小。因此每层的控制截面有：梁（板）底截面Ⅰ－Ⅰ，应进行偏心受压承载力和梁下局部受压承载力验算；梁（板）底稍上截面Ⅳ－Ⅳ（底层取基础顶面）承受轴力最大，竖向荷载作用下按弯距为零轴心受压构件计算。有门窗洞口的外墙，截面面积沿层高也是变化的。还应考虑Ⅱ－Ⅱ（窗顶）、Ⅲ－Ⅲ（窗台）截面。

（2）内力组合，按两种情况进行内力组合：

1)由可变荷载效应控制的组合；

2)由永久荷载效应控制的组合。

26. 什么是墙、柱的高厚比？为什么要验算墙、柱的高厚比？

答：墙、柱的高厚比是指墙、柱的计算高度与墙厚或柱边长h的比值，用β=H0h来表示，要小于或等于规范中规定的允许高厚比[β]值。这是保证墙、柱在受力后，除满足承载力要求外，在施工和使用阶段，墙、柱具有必要的稳定性和刚度的一项重要的构造措施。

27. 墙、柱的允许高厚比[β]值的大小与什么有关？影响墙、柱允许高厚比的因素有哪些？

答：墙、柱的允许高厚比[β]值的大小与砂浆强度等级和砌筑水平有关。

影响墙、柱允许高厚比的因素有：

（1）砂浆强度等级：墙、柱的稳定性与刚度有关，刚度与弹性模量E有关，而砂浆的强度直接影响砌体的弹性模量，砂浆强度高，允许高厚比[β]大些；砂浆强度低，则[β]小些。

（2）砌体类型：毛石墙砌体较实心墙刚度差，[β]值应降低；组合砖砌体刚度好，[β]值相应提高。

（3）横墙间距：横墙间距小，墙体的稳定性和刚度好；反之，横墙间距大则稳定性和刚度差。在验算高厚比时，用改变墙体计算高度H0的方法来考虑这一因素。

（4） 支承条件：刚性方案房屋的墙、柱在屋(楼)盖处假定为不动铰支座，支承处变位小，[β]值可提高；而弹性和刚弹性方案，也用计算高度H0来考虑，墙、柱的[β]值应减小。

（5）砌体的截面形式：有门窗洞口的墙即变截面墙，墙体的稳定性较无洞口的墙要差，规范规定，允许高厚比[β]应乘修正系数产μ2予以折减。

（6）构件重要性和房屋使用情况：非承重墙属次要构件，且荷载为墙体自重，[β]值可提高；使用时有振动的房屋，[β]值应降低。

28. 矩形截面墙、柱高厚比如何验算？

答：墙、柱高厚比按下式进行验算：

β=H0h≤μ1μ2β                    (8-18)

式中H0—墙、柱的计算高度，按表8－3采用；

h—墙厚或矩形柱相对应的边长；

μ1—非承重墙允许高厚比的修正系数。

h=240mm, μ1=1.2；h=90mm，μ1=1.5；240mm>h>90mm可按插入法取值。上端为自由端墙的允许高厚比，除按上述规定提高外，还可提高30％。对厚度小于90mm的墙，当双面用不低于M10的水泥砂浆抹面，包括抹面层的墙厚不小于90mm时，可按墙厚等于90mm验算高厚比；

μ2——有门窗洞口的修正系数。按下式计算：

μ2=1−0.4bss                            (8—19)

式中   s——相邻窗间墙之间或壁柱之间距离；

bs——在宽度范围内的门窗洞口宽度，见图8－21。按式(8－19)计算μ2小于0.7时，仍取μ2=0.7。

当洞口高度H1与墙高的比值小于或等于1／5时，取μ2=1.0

[β]——墙、柱的允许高厚比，应按表8—12采用。

当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时，墙的高度可不受本条限制；

29. 带壁柱墙的高厚比验算分哪两步进行？

答：带壁柱墙的高厚比验算分两步进行：整片墙的高厚比验算与壁柱间墙的高厚比验算。

30. 材料的最低强度等级有什么要求？

答：材料的最低强度等级

（1）砌体材料的强度等级与房屋的耐久性有关。五层和五层以上房屋的墙，以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的最低强度等级，应符合下列要求：砖采用Mu10；砌块采用Mu7.5；石材采用Mu30；砂浆采用M5。

（2）对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋，墙、柱所用材料的最低强度等级应至少提高一级。

（3）地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙，应符合表8-13的要求。

表8－13地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙所用材料的最低强度等级

| 基土的潮湿程度 | 烧结普通砖、蒸压灰砂砖 |  | 混凝土砌块 | 石材 | 水泥砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒地区 | 一般地区 |  |  |  |
| 稍潮湿的 很潮湿的 含水饱和的 | 1O 15 20 | 10 l0 15 | 7.5 7.5 10 | 30 30 40 | 5 7.5 10 |

注：1 在冻胀地区，地面以下或防潮层以上的砌体，不宜采用多孔砖，如采用时，其孔洞应用水泥砂浆灌实。当采用混凝土砌块砌体时，其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实；

2 对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋，表中材料强度等级应至少提高一级。

31. 墙、柱的最小截面尺寸有何要求？

答：墙、柱的截面尺寸过小，不仅稳定性差而且局部缺陷影响承载力。对于承重的独立砖柱，截面尺寸不应小于240mm×370mm。毛石墙的厚度不宜小于350mm；毛料石柱较小边长不宜小于400mm。振动荷载时，墙、柱不宜采用毛石砌体。

32. 砌体房屋整体性的构造有何要求？

答：房屋整体性的构造要求

图32－1

（1）跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁：砖砌体为4.8m；砌块和料石砌体为4.2m；毛石砌体为3.9m，应在支承处设置混凝土和钢筋混凝土垫块；当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜浇成整体。

（2）当梁跨度大于或等于下列数值时：240mm厚砖

墙为6m；180mm厚砖墙为4.8m；砌块、料石墙为

4.8m，其支承处宜加设壁柱或采取其他加强措施。

（3）预制钢筋混凝土板的支承长度，在墙上不宜小

于100mm；在钢筋混凝土圈梁上不宜小于80mm；

当利用板端伸出钢筋拉结和混凝土灌缝时，其支承长

度可为40mm，但板端缝宽不小于80mm，灌缝混凝

土不宜低于Cb20。

（4）支承在墙、柱上的吊车梁、屋架及跨度大于或

等于下列数值的预制梁：砖砌体为9m、砌块和料石

砌体为7.2m，其端部应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固。

（5）填充墙、隔墙应采取措施与周边构件可靠连接。如在钢筋混凝土骨架中预埋拉结钢筋，砌砖时将拉结筋嵌入墙体的水平缝内(见图32－1)。

（6）山墙处的壁柱宜砌至山墙顶部，屋面构件应与山墙有可靠拉结。

图16-22

33. 砌块砌体的构造要求有哪些？

答：砌块砌体的构造要求

（1）砌块砌体应分皮错缝搭砌，上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时，应在水平缝内设置不少于2Φ4的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大于200mm)，网片每端均应超过该垂直缝，其长度不得小于300mm。

（2）砌块墙与后砌隔墙交接处，应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2Φ4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片。

（3）混凝土砌块房屋，宜将纵横墙交接处、距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞，用不低于Cb20的灌孔混凝土灌实，灌实高度应为墙身全高。

（4）混凝土砌块墙体的下列部位，如未设圈梁或混凝土垫块，应采用不低于Cb20的灌孔混凝土将孔洞灌实：

1)搁栅、檩条和钢筋混凝土楼板的支承面下，高度不应小于200mm的砌体；

2)屋架、梁等构件的支承面下，高度不应小于600mm，长度不应小于600mm的砌体。

3)挑梁支承面下，距墙中心线每边不应小于300mm，高度不应小于600mm的砌体。

34. 砌体房屋墙体主要有哪几种裂缝？

答：砌体房屋墙体主要有以下几种裂缝：受力裂缝；基础不均匀沉降裂缝；温度裂缝；干缩裂缝。

35. 防止因基础不均匀沉降引起墙体开裂的主要措施有哪些？

答：防止因基础不均匀沉降引起墙体开裂的主要措施有：

（1）房屋的基础应放在土的地质年代相同、土层物理力学性质基本相同的地基土上。如果基础下地基性质相差较大，房屋各部分的高度、荷载、结构刚度不同，而且高、低层的施工时间不同，则宜用沉降缝将房屋划分成几个刚度较好的单元。

（2）加强房屋的整体刚度。对于三层和三层以上的房屋，长高比LH宜小于或等于2.5；合理布置承重墙间距；墙体内设置钢筋混凝土圈梁等。

（3）在软土地区或土质变化较复杂的地区，利用天然地基建造房屋时，房屋体型力求简单，不宜采用整体刚度较差、对地基不均匀沉降较敏感的内框架房屋，首层窗台下配置适量的通长水平钢筋。

（4）合理安排施工顺序，先建造层数多、荷载大的单元，后施工层数少、荷载小的单元。

36. 防止或减轻墙体温度裂缝和干缩裂缝的主要措施有哪些？

答：为了防止或减轻房屋在正常使用条件下，由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝，应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝的间距应符合规范的要求。

37. 防止和减轻房屋顶层墙体裂缝的措施有哪些？

答：防止和减轻房屋顶层墙体裂缝的措施：

(1)屋面应设置保温、隔热层；

(2)屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝，分隔缝间距不宜大于6m，并与女儿墙隔开，其缝宽不小于30mm；

(3)采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖；

(4)在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层，滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等；对于长纵墙，可只在其两端的2～3个开间内设置，对于横墙可只在其两端各l4范围内设置(l为横墙长度)；

(5)顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁，并沿内外墙拉通，房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平钢筋；

(6)顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2Φ4，横筋间距不宜大于200mm)或2Φ6钢筋，钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m (图8—25)；

(7)顶层墙体有门窗洞口时，在过梁上的水平灰缝内设置2～3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋，并伸入过梁两端墙内不小于600mm；

(8)顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5；

(9)女儿墙应设置构造柱，构造柱间距不宜大于4m，构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起；

(10)房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。

38. 圈梁的作用是什么？

答：圈梁的作用是增强房屋的整体刚度，防止由于地基不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋造成的不利影响，以及提高房屋的抗震能力。

39. 圈梁的设置如何？

答：圈梁的设置：

（1）车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁：

1)砖砌体房屋，檐口标高为5～8m时，应在檐口标高处设置圈梁一道；檐口标高大于8m时，应增加设置数量；

2)砌块及料石砌体房屋，檐口标高为4～5m时，应在檐口标高处设置圈梁一道；檐口标高大于5m时，应增加设置数量。

对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋，除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外，还应增加设置数量。

（2）宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，层数为3～4层时，应在檐口标高处设置圈梁一道；当层数超过4层时，应在所有纵横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋，应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。设置墙梁的多层砌体房屋，应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁，其他楼层应在所有纵横墙上每层设置。

（3）建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋，除按本节规定设置圈梁外，还应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB－50007的有关规定。

40. 圈梁的构造要求有哪些？

答：圈梁的构造要求：

（1）圈梁宜连续地设在同一水平面上，并形成封闭状；当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于中到中垂直间距的二倍，且不得小于1m (图40－1)。

（2）纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋，圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。

（3）钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚h≥240mm时，其宽度不宜小于2h3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4Φ10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm。圈梁在房屋转角及丁字接头处的连接构造见图40-2。

图40-1                                图40-2